Univerza v Ljubljani

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Vaje iz biotehnologije

7. Vaja – ultrafiltracija

Ljubljana, 10. 11. 2007

1. Naloga

Z uporabo ultrafiltracijske naprave (ploščni modul) z vodnimi raztopinami polietilenglikola in polivinilalkohola želimo določiti zadrževalni faktor R, koncentracijski faktor α, dobitek permeata δ, dobitek neprepuščenega dela Ф in povprečni Rm membrane pri podanih obratovalnih tlakih.

2. OSNOVE

Med procesom ultrafiltracije se napajalni tok loči na dva tokova, koncentrat oziroma retentant in permeat. Fluks, ki teče skozi membrano in ga poganja povprečna transmembranska tlačna razlika, povzroča, da vsak izmed tokov teče po svoji strani membrane s površino A in ima različno koncentracijo komponente, ki jo ločujemo.

Membrane so označene z MWCO vrednostjo (molecular weight cut off), ki jo dobimo z merjenjem koncentracije različnih makromolekul v koncentratu in permeatu v odvisnosti od molske mase.    Fluks preko membrane:

j   fluks [L/m2h] ;      pretok permeata [L/h] ;   A   površina membrane [m2] ;

Transmembranska tlačna razlika:

ΔP   transmembranska tlačna razlika [Pa, bar] ;   Pv   vstopni tlak [Pa] ;   Piz   tlak na izstopu [Pa] ;   Pp   zunanji tlak [Pa] ;   Poz   osmotski tlak [Pa] ;

Permeabilnost membrane:

P   permeabilnost [L/m2hPa];   viskoznost [Pas] ; vsota hidravličnih uporov [m-1] ;

Zadrževalni faktor:

R   zadrževalni faktor [/] ;   Cp   koncentracija komponente, ki jo ločujemo, v permeatu [M] ;   Cr   koncentracija komponente, ki jo ločujemo, v retentatu [M] ;

| koncentracijski faktor | V0 – začetni volumen C0 – koncentracija napajalne razt – pretok napajalne raztopine Vr – volumen retentata Cr – koncentracija v retentatu – pretoka retentata Vp – volumen permeata Cp – koncentracija v permeatu – pretok premeata |
| --- | --- |
| dobitek permeata |  |
| dobitek neprepuščenega dela |  |

3. Aparatura

4. meritve in računi

| Površina membrane | A= 0,1 m2 |
| --- | --- |
| Zunanji tlak | Pzun= 1bar |
| Viskoznost vode | ηvode: 1 mPas |

|  | PEG [g] | PVA [g] |
| --- | --- | --- |
| mprazne čaše (permeat): | 98,3080 | 65,2156 |
| mprazne čaše (permeat): | 108,8812 | 71,0951 |
| mprazne čaše (koncentrat): | 100,2350 | 70,1781 |
| mprazne čaše (koncentrat): | 111,4543 | 72,0064 |

|  | PEG [g] | PVA [g] |
| --- | --- | --- |
| m čaša + permeat | 98,5424 | 65,2358 |
| mčaša + permeat | 109,1223 | 71,1142 |
| mčaša + koncentrat | 100,3705 | 70,2625 |
| mčaša + koncentrat | 111,5902 | 72,0902 |

|  | PEG [g] | PVA [g] |
| --- | --- | --- |
| mpovprečna (permeat) | 0,23775 | 0,01965 |
| mpovprečna (koncentrat) | 0,1357 | 0,0841 |

| PEG | p1≠konst. | ∆p2=0,60 bar |
| --- | --- | --- |
| V [mL] | t1 [s] | ∆t1 | t2 [s] | ∆t2 |
| 50 | 9,5 |  | 6 |  |
| 75 | 10,8 | 1,3 | 9 | 3 |
| 100 | 12 | 1,2 | 12 | 3 |
| 125 | 14 | 2 | 15 | 3 |
| 150 | 20 | 6 | 18 | 3 |
| 175 | 21,5 | 1,5 | 22 | 4 |
| 200 | 23 | 1,5 | 25 | 3 |
| 225 | 26 | 3 | 28 | 3 |
| 250 | 29 | 3 | 31 | 3 |
| 275 | 32 | 3 | 34 | 3 |
| 300 | 35 | 3 | 37 | 3 |
| 325 | 38 | 3 | 41 | 4 |
| 350 | 42 | 4 | 44 | 3 |
| 375 | 45 | 3 | 47 | 3 |
| 400 | 48 | 3 | 50 | 3 |
| 425 | 50 | 2 | 53 | 3 |
| 450 | 54 | 4 | 57 | 4 |
| 475 | 57 | 3 | 60 | 3 |
| 500 | 60 | 3 | 63 | 3 |
| Фp= | 32,07921 | L/h | 28,42105 | L/h |
| j= | 320,7921 | L/hm2 | 284,2105 | L/hm2 |

| VODA | ∆p1= 0,825 bar | ∆p2= 1,0 bar | ∆p3= 0,675 bar |
| --- | --- | --- | --- |
| V [mL] | t1 [s] | ∆t1 | t2 [s] | ∆t2 | t3[s] | ∆t3 |
| 50 | 4 |  | 3 |  | 5 |  |
| 75 | 6 | 2 | 5 | 2 | 7 | 2 |
| 100 | 8 | 2 | 7 | 2 | 10 | 3 |
| 125 | 10 | 2 | 9 | 2 | 13 | 3 |
| 150 | 12 | 2 | 11 | 2 | 16 | 3 |
| 175 | 15 | 3 | 13 | 2 | 18 | 2 |
| 200 | 17 | 2 | 15 | 2 | 21 | 3 |
| 225 | 19 | 2 | 16 | 1 | 24 | 3 |
| 250 | 21 | 2 | 18 | 2 | 26 | 2 |
| 275 | 24 | 3 | 20 | 2 | 29 | 3 |
| 300 | 26 | 2 | 22 | 2 | 32 | 3 |
| Фp= | 40,90909 | L/h | 47,36842 | L/h | 33,33333 | L/h |
| j= | 409,0909 | L/hm2 | 473,6842 | L/hm2 | 333,3333 | L/hm2 |

| PVA | ∆p1= 0,725 bar | ∆p2= 0,975 bar | ∆p3= 1,300 bar |
| --- | --- | --- | --- |
| V [mL] | t1 [s] | ∆t1 | t2 [s] | ∆t1 | t3[s] | ∆t1 |
| 50 | 40 |  | 45 |  | 47 |  |
| 75 | 64 | 24 | 69 | 24 | 67 | 20 |
| 100 | 85 | 21 | 94 | 25 | 87 | 20 |
| 125 | 107 | 22 | 118 | 24 | 110 | 23 |
| 150 | 132 | 25 | 143 | 25 | 131 | 21 |
| 175 | 158 | 26 | 168 | 25 | 154 | 23 |
| 200 | 182 | 24 | 192 | 24 | 178 | 24 |
| 225 | 207 | 25 | 220 | 28 | 201 | 23 |
| Фp= | 3,772455 | L/h | 3,6 | L/h | 4,090909 | L/h |
| j= | 37,72455 | L/hm2 | 36 | L/hm2 | 40,90909 | L/hm2 |

|  | Δp[bar] | Фp[L/h] | j [L/hm2] |
| --- | --- | --- | --- |
| PEG | / | 32,07921 | 320,7921 |
|  | 0,60 | 28,42105 | 284,2105 |
| VODA | 0,825 | 40,90909 | 409,0909 |
|  | 1,0 | 47,36842 | 473,6842 |
|  | 0,675 | 33,33333 | 333,3333 |
| PVA | 0,725 | 3,772455 | 37,72455 |
|  | 0,975 | 3,6 | 36 |
|  | 1,300 | 4,090909 | 40,90909 |

5. rezultati

|  | Mr [g/mol] | c0 [g/L] | cp [g/L] | cr [g/L] | R [ ] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PEG | 2.000 | 10 | 9,51 | 5,428 | -0,75203 |
| PVA | 72.000 | 2,5 | 0,786 | 3,364 | 0,76635 |

|  | ∆p [bar] | t50ml[s] | V0 [L] | Vp [L] | Фp [L/h] | Фr [L/h] | Ф0 [L/h] | α [] | ∆ [] | Ф [] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PVA | 1,30 | 6,00 | 7,00 | 0,92 | 4,09 | 30,00 | 34,09 | 1,14 | 0,12 | 1,18 |
| PEG | 0,60 | 50,50 | 7,00 | 2,50 | 28,42 | 3,56 | 31,99 | 8,97 | 0,89 | 0,06 |

Naklon: 430,12

Rm= 2,325mPas

6. Komentar

Prvi graf kaže, da se fluks permeata PVA z večanjem tlačne razlike ne povečuje. Sklepamo lahko, da je prišlo do koncentracijske polarizacije in tvorbe gela oz. plasti nasičene raztopine ob membrani. Vzrok za ta pojav sta velika molekulska masa in slaba topnost PVA.

Na podlagi drugega grafa sklepamo, da fluks s časom rahlo pada, torej, manjši je fluks, manjši je pretok permeata. V začetku obeh krivulj pa je viden velik vpliv ustaljene ali neustaljene (takoj po začetku eksperimenta) tlačne razlike med izvajanjem ultrafiltracije.

Dobitek permeata je bil pri PEG mnogo višji (89%) kot pri PVA (12%). To razložimo z dejstvom, da večje molekule hitreje povzročijo koncentracijsko polarizacijo in tako hitreje zmanjšajo prepustnost membrane.

Zadrževalni faktor R za PVA znaša 0,76635, kar pomeni, da membrana kar nekaj delcev zadrži. V primeru PEG smo izračunali negativen R. Ker lahko R zaseda le vrednosti med 0 in 1, zaključimo, da je prišlo do napake med samim izvajanjem eksperimenta.

Na podlagi prvega diagrama smo določili še hidravlični upor membrane Rm, ki znaša 2,325mPas . Določili smo ga tako, da smo ga izračunali iz naklona dobljene premice ob poznavanju podatka za viskoznost topila (vode).