INKONEL  - zlitine na osnovi Niklja
INKONEL - zlitine na osnovi Niklja

---
VRSTE INKONELA
VRSTE INKONELA
Poznamo več vrst inkolelov:
- Inkonel 600
- Inkonel 625 odporen proti kislinam, dobro se vari
- Inkonel 690
- Inkonel 713
- Inkonel 751
- Inkonel 792
- Inkonel 932
- Razlikujejo se po kemični sestavi

---
OSNOVNE LASTNOSTI INKONELOVIH MATERIALOV
OSNOVNE LASTNOSTI INKONELOVIH MATERIALOV
Dobre lastnosti:
- Odlične mehanske lastnosti (natezna trdnost),
- Odpornost na lezenje pri povišanih temperaturah,
- Odlična korozijska in oksidacijska odpornost.
Slabe lastnosti:
- Visoka cena

---
KEMIČNA SESTAVA INCONELA 625
KEMIČNA SESTAVA INCONELA 625
Inkonel ima ploskovno centrirano kristalno mrežo.
Kemično sestava INKONELA 625: %
Ni- 58.0 min Nb + Ta: 3,15-4,15 Al 0,40 max
Cr – 20-23 Si 0,5 Ti 0,40 max
Fe – 5 max P 0,015 max Co 1,0 max
Mo – 8-10 Mg 0,50 max
C – 0,10 max S 0,015 max

---
MEHANSKE LASTNOSTI INCONELA 625
MEHANSKE LASTNOSTI INCONELA 625
Predstavljene mehanske lastnosti veljajo za IKONEL 625, v ploščah ali palicah, valjano in žarjeno stanje:
        Natezna trdnost, Rm Meja elastičnosti, Rp
INCONEL 625
valjano 827 – 1103 Mpa 414 - 758 MPa
žarjeno 827 – 1034 Mpa 414 – 655 MPa
        Raztezek, A Trdota, Brinell
INCONEL 625
valjano 30 % 175 – 240 HB
žarjeno 30 % 145 – 220 HB

---
MEHANSKE LASTNOSTI INCONELA 625
MEHANSKE LASTNOSTI INCONELA 625
Udarna žilavost, V-zareza, INKONELA 625, pri sobni in nizkih temperaturah:
INCONEL 625 J
30 C 66
-79 C 60
-196 C 47

---
PODROČJA UPORABE INKONELA
PODROČJA UPORABE INKONELA
- Proizvodnja letal,
- Deli turbin reaktivnih motorjev, in kanali,
- Plinske turbine,
- Tlačne posode(tekoči plini pri zelo nizkih temperaturah, do cca. -200 C),
- Deli procesne opreme v kemični in prehrambeni industriji,,
- Deli opreme v jedrski industriji,
- Toplotni izmenjevalci, kjer se nahaja ,
     inkonel na toplotno obremenjeni strani.