|  | FS - Laboratorij za preizkušanje materialov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gradiva - natezni preizkus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Datum: | 09. 04. 04 - 13:12 |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: | 09. 04. 04 - 13:17 |  |  |
|  | Material: | AlCu6BiPb-sk1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Material: | C15E4 |  |  |  |  |
|  | do: | 4,0 | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | do: | 4,0 | mm |  |  |  |
|  | lo: | 20,0 | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | lo: | 20,0 | mm |  |  |  |
|  | Fm= | 3818 | N |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fm= | 7402 | N |  |  |  |
|  | Rm= | 304 | MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rm= | 589 | MPa |  |  |  |