FS - Laboratorij za preizkušanje materialov
Gradiva - natezni preizkus

Datum:	09. 04. 04 - 13:12					Datum:	09. 04. 04 - 13:17
Material:	AlCu6BiPb-sk1					Material:	C15E4
do:	4,0	mm					do:	4,0	mm
lo:	20,0	mm					lo:	20,0	mm

Fm=	3818	N					Fm=	7402	N
Rm=	304	MPa					Rm=	589	MPa