Hookov zakon

# Vzmet:

, kjer je:

F – sila, s katero je obremenjena vzmet,

k – koeficient vzmeti

x – raztezek (skrček) vzmeti

# Palica:

( , kjer je

( – napetost  v palici

F – sila, s katero je palica obremenjena

S – presek palice

E – modul elastičnosti

(l – raztezek

l0 – začetna dolžina palice

| snov | modul elastičnosti (N/mm2) |
| --- | --- |
| jeklo | 2,1.105 |
| baker | 1,25.105 |
| aluminij | 0,7.105 |
| jeklena litina | 2.105 |
| siva litina | 1.105 |