Temperatura – raztezanje snovi

Linearni koeficient temperaturnega raztezka:

| snov: | ( (K-1) |
| --- | --- |
| Aluminij | 2,3.10-5 |
| Baker | 1,7.10-5 |
| Beton | 1,2.10-5 |
| Jeklo | 1,1.10-5 |
| Led | 5,1.10-5 |
| Steklo (navadno) | 0,85.10-5 |
| Steklo (kremenovo) | 0,06.10-5 |
| Svinec | 2,8.10-5 |

Prostorninski koeficient temperaturnega raztezka:

| snov: | ( (K-1) |
| --- | --- |
| Aceton | 1,4.10-3 |
| Benzen | 1,1.10-3 |
| Etilni alkohol | 1,1.10-3 |
| Glicerin | 0,5.10-3 |
| Nafta | 0,9.10-3 |
| Voda | 0,2.10-3 |
| Živo srebro | 0,18.10-3 |