# Toplota

Karakteristike faznih prehodov pri normalnem tlaku:

| snov | Tališče 0C | Talilna toplota MJ/kg | Vrelišče 0C | Izparilna toplota MJ/kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| etilni alkohol | -114 | 0,11 | 78 | 0,85 |
| Aluminij | 660 | 0,39 | 2441 | 9,22 |
| Baker | 1084 | 0,21 | 2575 | 5,41 |
| Dušik | -210 | 0,026 | -196 | 0,22 |
| Kisik | -218 | 0,014 | -183 | 0,21 |
| Srebro | 961 | 0,11 | 2212 | 2,35 |
| Svinec | 327 | 0,023 | 1750 | 0,88 |
| Voda | 0 | 0,334 | 100 | 2,26 |
| Zlato | 1063 | 0,06 | 2800 | 1,57 |
| Zrak | -195 | 0,2 | -216 | 0,023 |
| Železo | 1536 | 0,27 | 2870 | 6,3 |
| Živo srebro | -39 | 0,01 | 356 | 0,28 |

Specifična toplota snovi pri stalnem tlaku:

| snov | specifična topota kJ/kgK |
| --- | --- |
| Aluminij | 0,88 |
| Baker | 0,39 |
| Cink | 1,39 |
| Jeklo | 0,46 |
| Led | 2,1 |
| Les | 2 |
| Platina | 0,13 |
| Srebro | 0,23 |
| Steklo | 0,84 |
| Svinec | 0,13 |
| Teflon | 1,05 |
| Titan | 0,52 |
| Volfram | 0,13 |
| Zlato | 0,13 |
| Železo | 0,45 |
| Etilni alkohol | 2,4 |
| Voda | 4,2 |
| Živo srebro | 0,14 |
| Dušik | 1,04 |
| Helij | 5,19 |
| Kisik | 0,92 |
| CO2 | 0,88 |
| CO | 1,05 |
| Vodik | 14,3 |
| Zrak | 1,01 |