#### ŠOLSKI CENTER VELENJE

Višja strokovna šola

##### Rudarstvo in geotehnologija

###### BOGATENJE MINERALNIH SUROVIN

Vaja

Mletje mineralnih surovin

Izdelal: M. T.

Velenje, 16. marec 2001

VAJE

Meljemo 271g materiala granulacije od 0,05 do 2,1mm, v krogljičnem in vibracijskem mlinu. Primerjaj učinek mletja!

1. Določitev povprečne granulacije pred mletjem:

| Frakcije po sejanju [mm]: | Utežnostni % | Teža (g) | Ostanek na situ % |
| --- | --- | --- | --- |
| od 1,25 do 2,1 | 13,3 | 36.04 | 13,3 |
| od 0,125 do 1,25 | 71,2 | 192,95 | 84,4 |
| od 0,08 do 0,125 | 7,2 | 19,51 | 91,6 |
| presevek 0,08 do 0.05 | 8,4 | 22,76 | 100 |
| ( | 100 | 271 |  |

Izračun teže (g):

T1=Ut X Ts= 13,3% x 271= 36,04g

T1=Ut X Ts= 71,2% x 271= 192,95g

T1=Ut X Ts= 7,2% x 271= 19,51g

T1=Ut X Ts= 8,4% x 271= 22,76g

Določitev povprečne začetne granulacije:

;

;

Povprečna skupna zrnatost pred mletjem je 0,71mm.

2. Mletje v krogličnem mlinu 10 minut. Po mletju spet presejemo in analiziramo:

| Frakcije po sejanju (mm): | Utežni (%) | Teža (g) | Ostanek na situ (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. od 1,25 do 2,6 | 2,2 | 5,96 | 2,2 |
| 2. od 0,125 do 1,25 | 40,2 | 108,94 | 42,4 |
| 3. od 0,08 do 0,125 | 42,2 | 114,36 | 84,4 |
| presevek od 0,08 do 0.05 | 15,4 | 41,73 | 100 |
| ( | 100 | 271 |  |

T1=Ut X Ts= 2,2% x 271= 5,96g

T2=Ut X Ts=40,2% x 271= 108,94g

T3=Ut X Ts=42,2% x 271= 114,36g

T4=Ut X Ts=15,4% x 271= 41,73g

Povprečna skupna zrnatost po mletju v krogličnem mlinu je 0,36 mm.

2. Mletje v vibracijskem mlinu 10 minut. Po mletju spet presejemo in analiziramo:

| Frakcije po sejanju (mm): | Utežni (%) | Teža (g) | Ostanek na situ (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| od 1,25 do 2,6 | 3,8 | 10,29 | 3,8 |
| od 0,125 do 1,25 | 61,2 | 165,85 | 65,0 |
| od 0,08 do 0,125 | 22,4 | 60,70 | 87,4 |
| presevek od 0,08 do 0.05 | 12,6 | 34,14 | 100 |
| ( | 100 | 271 |  |

T1=Ut X Ts= 3,8% x 271= 10,29

T2=Ut X Ts=61,2% x 271= 165,85

T3=Ut X Ts=22,4% x 271= 60,70

T4=Ut X Ts=12,6% x 271= 34,14

Povprečna skupna zrnatost po mletju v vibracijskem mlinu je 0,51 mm.

4. Izračun specifične površine pred mletjem:

Oid – idealna površina

(MFr – skupna masa vzorca in frakcij

SMV – skupna masa vzorca

(Fr – število frakcij

e – 2,7

1,795 – osnovna naravnega logaritma

;

odčitek iz diagrama n = 1,14

357,83

Prvotna površina pred mletjem je bila 357.83cm2/g.

4.1 Izračun specifične površine po mletju v krogličnem mlinu:

odčitek iz diagrama n = 1,58

dk = 0,36

365,09

Površina po mletju v krogličnem mlinu znaša 365.09cm2/g.

4.1 Izračun specifične površine po mletju v vibracijskem mlinu:

odčitek iz diagrama n = 1,26

dk = 0,51

399,85

Površina po mletju v vibracijskem mlinu znaša 399,85cm2/g.

5. Določitev učinkov mlinov

Primerjamo povečanje površine na krogličnem in vibracijskem mlinu:

Povečanje površine v krogličnem mlinu je 7,26 cm2.

Povečanje površine v vibracijskem mlinu je 42,02 cm2.

6. Zaključek – ugotovitve

Na osnovi izračuna sem ugotovil, da ima boljši učinek vibracijski mlin, saj ima boljši prirastek idealne površine.